ELASTOBIT S

Эластичная жидкая мембрана на основе модифицированного битума для гидроизоляции бетона

ПРОБЛЕМА

Террасы и фундаменты из бетона, построенные на местных материалах, подвержены движениям, вызывающим растрескивание конструкций. Поэтому необходимо использовать эластичные битумные гидроизоляционные материалы для предупреждения инфильтрации воды.

ОПИСАНИЕ

ELASTOBIT S  - готовый к использованию материал, состоящий из битума, растворителей, эластомерных смол и добавок. При высыхании он образует плотное, эластичное, гидроизоляционное покрытие. Он может наноситься при низкой температуре. Особенно подходит для поверхностей, подвергающихся непрерывному движению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELASTOBIT S - это битумный материал, обладающий хорошими гидроизоляционными свойствами. Специальные добавки делают его пригодным для использования в качестве жидкой мембраны при срочном ремонте поверхности. Этот материал может применяться при холодной погоде и при наличии незначительной влаги на бетонной поверхности. ELASTOBIT S предназначен для гидроизоляции, а также ремонта бетонных фундаментов и террас.

НАНЕСЕНИЕ

Поврежденные поверхности должны быть тщательно очищены, а жирные и крошащиеся частицы удалены. Для достижения более высокой механической прочности в качестве армирования этой оболочки рекомендуется использовать полиэстеровое волокно «РИНФОТЕКС». ELASTOBIT S может наноситься валиком, щеткой или с помощью безвоздушного разбрызгивания. При распылении ELASTOBIT S может быть разбавлен растворителем ( уайт-спиритом, керосином ). Материал наносится с интервалом не менее 12 часов между слоями.Гидроизоляционное покрытие ELASTOBIT S должно быть защищено от воздействия ультрафиолетовых излучений при помощи специальных декоративных красок типа: Индеколор, Эластоликвид, Солярис, Алюмасол, Индеколор SY или Пластоликвид SY.

РАСХОД

Расход: 500 - 600 г/м2 на слой

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

.      ELASTOBIT S огнеопасный материал. Не применять в близи от открытого огня, в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Рекомендуется проветривать рабочее место  и надевать маску при работе в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Высохнув пленка становится нерастворимой в воде. Рекомендуется подождать 3-4 дня перед нанесением защитной краски.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- горючий материал;

- держать удаленным от огня и искр;

- избегать контакта с глазами и кожей;

- при недостаточной вентиляции следует надевать изолирующий противогаз.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не повреждается при холоде;

- быстро сохнет, по сравнению с битумными эмульсиями;

- возможность применения при отрицательных температурах;

- хорошее сцепление ко всем поверхностям, даже влажным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| цвет | Черный |
| --- | --- |
| удельный вес ( объемная масса) | 1,0 + 1% г/см3 |
| сухой остаток по весу | 64% |
| сухой остаток по объему | 57% |
| Удлинение до разрыва | 1000% |
| Твердение | 1 - 2 дня |
| Интервал времени перед нанесением 2 слоя | 12 часов |
| температура применения | не ниже -20ОС |
| Расход | 1 кг/м2 образует сухую пленку в 550 микрон |
| Упаковка: | банки по 20 и 5 кг |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru