PAINT RESISTENT

Специальная краска по бетону для плавательных бассейнов и спортивных площадок

ПРОБЛЕМА

Окрашивание бетонной поверхности, подвергающейся атмосферным, химическим и механическим воздействиям.

ОПИСАНИЕ

PAINT RESISTENT – полу глянцевая  хлоркаучуковая краска устойчивая к агрессивным химическим агентам, механическим и атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на поверхностях подвергающихся пешеходному движению и продолжительному контакту с агрессивными химическими агентами. Рекомендуется для бассейнов, фонтанов, прудов, спортивных площадок и пешеходных дорожек.

РАСХОД

Расход краски составляет 0,17-0,2 кг/м2 на слой, в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности и желаемой толщины нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Хранить вдали от открытого огня

- Вреден при вдыхании, при контакте с кожей и попадании внутрь

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Во время нанесения не курить

- При работе с материалом использовать защитные перчатки

- При попадании на тело промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу

- При нанесении в помещении обеспечить вентиляцию

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и отшлифованной.  Рекомендуется промыть поверхность водой под давлением.

При необходимости ремонта поверхности, подлежащей окраске, используют растворы: RESISTO TIXO, RESISTO UNIFIX, RESISTO FLUID, RESISTO BIFINISHING AB (в зависимости от условий).

Нанесение

PAINT RESISTENT  может наноситься валиком, кистью или безвоздушным распылителем. Слои наносятся до достижения нужной толщины. Не рекомендуется разбавлять материал, при  необходимости краска разбавляется уайт-спиритом (не более 10 %).

Последующий слой краски следует наносить после высыхания предыдущего (не ранее, чем через 8 часов).

Избегайте наносить покрытие при прямом воздействии ультрафиолетовых лучей. Защищайте краску до ее полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Голубой, зеленый |
| Плотность при 200С | 1,25 + 0,05 кг/дм3 |
| Температура воспламенения (в закрытом объёме) | > 230C |
| Сухой остаток (по весу) | 55 % |
| Внешний вид покрытия | Полу глянцевый |
| Время высыхания на отлип при температуре + 50С + 200С | 8 часов 4 часа |
| Начало хождения при +200С | 24 часа |
| Срок хранения в упаковке (при температуре не выше +250С) | 12 месяцев |
| Упаковка | Банка, 10 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сопротивление  атмосферным агентам

- Высокое сопротивление механическим нагрузкам (удары, порезы)

- Высокая эластичность

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent-centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru