SIGOBIT G

Битумно-каучуковый герметик для заполнения швов между строительными конструктивными элементами.

ПРОБЛЕМА

Гидроизоляция конструкционных швов.

ОПИСАНИЕ

SIGOBIT G - однокомпонентный битумный герметик, обладающий эластопластичными свойствами и высокой тиксотропностью. Применяется для заполнения швов между соседними конструктивными элементами по вертикальным и горизонтальным поверхностям. Исключает опасность нарушения гидроизоляции при смещении элементов относительно друг друга.

ПРИМЕНЕНИЕ

SIGOBIT G применяется в местах соединения конструктивных элементов, контактирующих непосредственно с грунтом и атмосферой ( например, при строительстве оросительных каналов );  в соединительных швах элементов из бетона; при соединении по шву элементов при монтаже террас и полов (кроме поверхностей, непосредственно подвергающихся пешеходному движению). Применяется на отдельных участках соединений элементов или по всем длинам шовных соединений конструкции.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность расчищается, удаляются крошащиеся непрочные части. SIGOBIT G  наносится шпателем или специальным инструментом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| цвет | Черный |
| --- | --- |
| плотность | 1,24 кг/дм3 |
| остаток сухого вещества по весу | 78% |
| время схватывания | 3-4 дня при t=20 оС |
| полное отвердение | 40 дней |
| воспламеняемость | не воспламеняется |
| температура нанесения | - 10оС ... + 60 оС |
| срок хранения | 12 месяцев в оригинальной упаковке при t=20 оС |
| очистка инструмента | обычными растворителями |

Упаковка: металлическое ведро, 20 кг.

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru