COLLASEAL

Латексная добавка для повышения адгезии растворов и штукатурок

ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах часто возникают проблемы, связанные с плохой адгезией растворов и штукатурок к слишком гладким или осыпающимся поверхностям. Тщательная очистка не всегда обеспечивает хорошую адгезию нового покрытия. В этих случаях рекомендуется применение  латексной добавки COLLASEAL.

ОПИСАНИЕ

collaseal– модификатор, содержащий диспергированные в воде смолы, обладающие повышенной гибкостью, механической прочностью и повышенной адгезией.

НАЗНАЧЕНИЕ

COLLASEAL предназначен для приготовления ремонтных растворов ,применяемых тонким слоем, увеличения адгезии и непроницаемости влагозащитных штукатурок типа OSMOSEAL, увеличения адгезии и предотвращения растрескивания цементных стяжек, приготовления растворов штукатурок на основе цемента и штукатурок , содержащих влагозащитную известь (санирующих).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

COLLASEAL разбавляется водой в соотношении, зависящим от типа работ, а затем смешивается с сухими смесями и инертными наполнителями.

Рекомендуемые пропорции:

|  | COLLASEAL/вода | цемент/песок |
| --- | --- | --- |
| Тонкий связывающий слой | 1:1 | 1:1 |
| Грунтовка под штукатурку | 1:3 | 1:2 |
| Штукатурка | 1:3 | 1:3 |
| Ремонтные растворы | 1:3 | 1:2 |

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Применять в растворах чистый песок

- При приготовлении растворов использовать рекомендованное количество цемента

- Применять при температурах от 5 0C до 40 0С

- Хранить при температуре не ниже 5 ОС

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Не применять неразбавленным в качестве грунтовки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая устойчивость к термоудару

- Улучшает химическую устойчивость растворов, особенно к действию растворителей

- Обеспечивает отличное связывание с различными поверхностями

- Повышает гибкость и прочность покрытий

- Повышает устойчивость к давлению и истиранию

- Снижает возможность появления трещин даже при тонком слое покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Удельный вес | 1,1 кг/л |
| --- | --- |
| pH фактор | 9 |
| Сухой остаток | 35% |
| Цвет | молочно-белый |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Упаковка: | канистра 5 кг, 20 кг |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru