EPOSTOP ABC

Трехкомпонентный, гидроизолирующий грунт, на основе эпоксидных, водорастворимых смол, повышающий адгезию на влажных поверхностях

EPOSTOP AB

Нетоксичная, эпоксидная краска на водной основе, для пищевых продуктов и питьевой воды

## ОПИСАНИЕ

EPOSTOP ABC – трехкомпонентный гидроизолирующий грунт на основе модифицированных эпоксидных смол в водной эмульсии, не пропускает влажность.

EPOSTOP AB - нетоксичная краска для помещений с пищевыми продуктам, не содержит растворителей и не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EPOSTOP ABC применяется как грунт, повышающий адгезию, для нанесения гидроизолирующего слоя на ровных бетонных, оштукатуренных  поверхностях.

#### EPOSTOP ABC сцепляется с очень гладкими или влажными цементными поверхностями. Подходит для выполнения работ по гидроизоляции и для повышения адгезии перед нанесением эпоксидных или полиуретановых покрытий, а также для затирки бетонных полов, позволяя последующее нанесение любой краски.

РАСХОД

Средний расход колеблется между 350-700 г/м2 на толщину слоя от 0,2 до 0,4 мм.

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Беречь от мороза

- Сразу после применения промыть рабочие инструменты теплой водой

- Складировать при температуре от +50 до +350С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Избегать контакта с кожей, глазами

- При случайном соприкосновении с составом промыть с мылом  и теплой водой

- Рекомендуется использование специальных перчаток, защитных мазей, очков и рабочей одежды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основы

Осыпающиеся части, плесень и следы от старых красок следует удалить с помощью металлической щетки, пескоструйной или гидравлической очистки. Впадины или щели следует выравнять добавляя к EPOSTOP ABC инертные кварцевые заполнители. EPOSTOP ABC можно применять на влажных поверхностях только в случае, если количество выделяемой воды не повреждает состав сразу после его нанесения или на этапе затвердевания. При просачивании влажности, в том числе и под давлением, необходимо предварительно нанести гидроизоляционные цементные растворы BETONRAPID и OSMOSEAL.

Подготовка к применению раствора

EPOSTOP ABC поставляется в трех отдельных компонентах, которые смешиваются в следующем порядке: компонент А смешивается с компонентом В до получения однородной массы в низкоскоростном миксере. Продолжая смешивать в течении 3-5 минут к массе добавляется компонент С и перемешивается до получения однородной массы без комков.  Затирание щелей и впадин с помощью шпателя составом EPOSTOP ABC возможно при добавлении 30 %  кварцевого заполнителя. Для нанесения кистью к составу необходимо добавить  10 - 20 % чистой воды. В таком виде состав применяется как грунт перед нанесением эпоксидных красок. При добавлении кварцевого песка получается тиксотропный синтетический раствор, безусадочный, используемый для выполнения восстановительных работ, наносимый кельмой или затирающийся как цементный раствор.

Для получения абсолютно нетоксичных поверхностей, позволяющих соприкосновение с пищевыми продуктами или с питьевой водой, по EPOSTOP ABC наноситься два слоя EPOSTOP AB.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Большая  степень сопротивления давлению воды

- Быстрота нанесения

- Не содержит растворителей, не воспламеняется

- Возможность нанесения на влажных поверхностях

- Возможность применения в закрытых помещениях

- Стойкость к агрессивным средам

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ##### КОМПОНЕНТ А |  |
| --- | --- |
| Вид | Жидкий |
| Цвет | Беловатый |
| ###### КОМПОНЕНТ В |  |
| Вид | Жидкий |
| КОМПОНЕНТ С |  |
| Вид | Порошок |
| Цвет | Белый |
| РАСТВОР EPOSTOP ABC соотношение А:В:С | 4,5:2,25:8,25 |
| Вид | Полугустая жидкость |
| Цвет | Белый |
| Удельный вес | 1,5+0,1 кг/л |
| Время нанесения при температуре +200С | 60 минут |
| Нанесение последующих слоев | Не менее чем, через 48 часов |
| Время затвердевания при температуре +200С | 10-12 часов |
| Время полного затвердевания | 7-10 дней |
| Минимальная температура нанесения | +100С |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка EPOSTOP ABC: 15 кг (А-4,5кг; В-2,25кг; С-8,25кг)

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

### Internet: www.convent_centr.ru E-mail: index-techno@mtu-net.ru