EPOXYBETON AB

Двухкомпонентный эпоксидно-цементный раствор с низким эластичным модулем

ПРОБЛЕМА

Для выполнение работ по ремонту пола в помещениях промышленного назначения и по укладке  водонепроницаемой штукатурки в галереях и в подвальных помещениях, требуется применение растворов с высокой водонепроницаемостью и механической прочностью.

# ОПИСАНИЕ

EPOXYBETON AB – готовая смесь, содержащая влагозащитные составы, с высокой стойкостью к механическим и химическим агентам и низким эластичным модулем. EPOXYBETON AB состоит из двух компонентов: компонент А – смесь из эпоксидной смолы, портландцемента, различных добавок, кварцевого песка, имеющего отборную степень грануляции. Компонент Б – смесь из специальных отверждающих добавок.

Раствор легко наноситься распылением, имеет высокую механическую и химическую стойкость, а также стойкость к истиранию и удару; кроме того он легко обрабатывается и обладает низким эластичным модулем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

EPOXYBETON AB может быть использован в качестве гидроизолирующей затирки на бетонных основаниях, для выполнения работ по восстановлению бетонных полов в помещениях промышленного назначения, а также в качестве гидроизолирующего раствора для балконов, террас, галерей, подвальных помещений и т.д., подверженных давлению воды. Может также быть использован как защита от влаги на бетонных стяжках перед приклеиванием деревянных полов. Идеально подходит для помещений, подверженных воздействию морского воздуха.

## УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности.

До нанесения раствора обрабатываемая поверхность из бетона или цементного раствора должна быть очищена от масел, жиров, пыли и как следует увлажнена.

Приготовление раствора

Смешать сначала порошковый компонент А с 1,5 литрами воды. Затем добавить компонент Б и размешать низкооборотным миксером до получения пластичной смеси без образования воздушных пузырей. Для получения более обрабатываемой массы следует добавить до 0,4 литра воды.

Применение

Раствор следует наносить методом распыления или кельмой до получения слоев различной толщины от 1-2 мм до 20-30 мм. Для получения лучшего результата рекомендуется армировать покрытие сеткой из стекловолокна с размером ячеек 4х5 мм.

## ОГРАНИЧЕНИЯ:

- при температуре +200С время жизни раствора составляет 30 минут

- не добавлять воды при затвердевании раствора

- сразу после использования промыть рабочие инструменты водой или спиртом

- не использовать при температуре ниже +50С

- беречь от мороза и высоких температур

- складировать в сухом помещении при температуре +50С в течение 12 месяцев

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- при смешивании раствора защищать дыхательные пути маской

- использовать защитные очки и перчатки

- при случайном попадании в глаза немедленно промыть водой

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ## Удельный вес | 1,6 кг/дм3 |
| --- | --- |
| Предел прочности при сжатии через 24 часа | > 5 Mpa |
| Предел прочности при изгибе через 24 часа | > 2 Mpa |
| ## Предел прочности при сжатии через 7 суток | > 15 Mpa |
| Предел прочности при изгибе через 7 суток | > 4 Mpa |
| ## Адгезия с бетоном | > 2 Мра |
| Модуль упругости | 7-9 Gpa |
| Поглощение воды | <0.05% |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | 700 |
| Устойчивость к температурным перепадам | 30 полных циклов |
| Цвет порошка | Белый или серый |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка 14 кг (А – 6,5 кг; Б – 7,5 кг)

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая адгезия

- высокая водонепроницаемость

- высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru