# FIBERFLEX

## Полипропиленовые волокна (фибра) для

## укрепления растворных и бетонных смесей

#### ОПИСАНИЕ

Короткие полимерные волокна на базе полипропилена, обработанные по специальной технологии.

FIBERFLEX надежно связывается гидравлическим вяжущим и стоек к химическим и атмосферным реагентам, а также к химической среде гидравлических вяжущих. Армирующие свойства FIBERFLEX улучшают ударопрочность, повышают сопротивление истиранию, уменьшают возможность появления трещин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FIBERFLEX используется для реставрационных и восстановительных работ, заделке отверстий, изготовления промышленных и бытовых половых покрытий, сборных строительных элементов, железобетона, торкретбетона, декоративных ваз, фонтанов, ограждений и для фасадной отделки.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

FIBERFLEX добавляется в пропорции 1кг/м3 в растворы со средним содержанием связующих добавок. Для бетона, растворов с высоким содержанием цемента или специального бетона рекомендуется соответственно увеличить дозировку волокон (1.5 кг/м3). Добавки в большем количестве могут использоваться при необходимости достижения более высоких качественных показателей по предотвращению образования трещин, улучшению качества тонких слоев раствора или облегченных изделий.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | Волокна |
| --- | --- |
| Цвет | Соломенного цвета |
| Удельный вес | 0,91 г/см3 |
| Сопротивление растяжению | 500 МПа |
| Токсичность | Нет |
| Модуль эластичности | 19 ГПa |
| Толщина | 20 мкм |
| Длина | 8 мм |
| Срок хранения в сухом помещении в упаковке производителя | Бессрочный |
| Упаковка | 25 пакетов по 1кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сокращает возможность образования трещин

- Повышает тиксотропность раствора

- Уменьшает усадочное трещинообразование

- Повышает механическую прочность

- Улучшает качество раствора

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru