IDROBETON

Сухая гидроизолирующая добавка для бетонов и растворов

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Исходное состояние | порошок |
| Упаковка | пакеты 1 кг, 25 штук в коробке |
| Срок хранения | 2 года |

# ПРЕИМУЩЕСТВА

IDROBETON , смешанный с раствором:

- Сильно уменьшает капиллярность бетона, препятствует капиллярному подъему влаги, инфильтрации из течей, сырости кирпичной кладки

- Не повреждает арматуру, так как не содержит хлоридов

- Прост в применении

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IDROBETON применяется для улучшения гидроизоляции бетонов и растворов, используемых  при строительстве:

- Фундаментов и стен оснований

- Террас и бетонной кровли

- Стен, подверженных проливным дождям

- Полов и стен в подвалах

Следует отметить, что модифицированные IDROBETON растворы не противостоят капиллярной влажности при наличии гидростатического давления. В этих случаях требуется применение OSMOSEAL.

Модифицированный раствор наносится в два или три слоя до рекомендованной толщины 2,5-3 см.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Раствор для оштукатуривания фасадов и стен подвалов:

Портландцемент    50кг – 400 кг/м3

Мытый песок         150кг – 1200кг/м3

IDROBETON             1кг – 8кг/м3

Бетонный раствор для заливки в фундаменты,террасы и водостойкие стяжки:

Портландцемент     50кг – 400 кг/м3

Мытый песок          150кг – 1200кг/м3

IDROBETON           1,5кг – 12 кг/м3

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не применять для стен, подверженных течам и инфильтрации воды.

- Применять только чистый песок

- Использовать только портландцемент

- Увлажнять оштукатуриваемые поверхности

- Избегать применения в морозную погоду

- ВНИМАНИЕ:

- Не допускать попадания в глаза, на кожу. В случае попадания, немедленно промыть водой

- Не выбрасывать остаток в водосток

- Хранить в плотно закрытой упаковке,в защищенном от влаги месте

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Удельный вес | 1 кг/л |
| --- | --- |
| Водорастворимость | 20% |
| Горючесть | не горюч |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru