INDECOLOR

Защитное,  декоративное покрытие для бетона и битумносодержащих рулонных материалов.

# ПРОБЛЕМА

Главная причина разрушения бетона - карбонизация. Проникновение в пористую структуру бетона углекислого газа, сульфатов, хлоридов и влаги приводит к изменению кислотно-щелочной среды и возникновению разрушающих бетон химических элементов. Ржавчина, формирующаяся при окислении стальной арматуры, увеличивает ее объем и приводит к отслоению бетона от арматуры, появлению трещин и разломов, оголению арматуры и как следствие ухудшению структурной стабильности.

ОПИСАНИЕ

INDECOLOR – гидроизолирующая краска, содержащая акриловые полимеры диспергированные в воде. После высыхания образуется прочное, эластичное покрытие с хорошей адгезией.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли и пятен масла. Трещины, и выбоины необходимо заделать раствором RESISTO UNIFIX.

Перед нанесением INDECOLOR следует хорошо размешать в упаковке. Для нанесения первого слоя разбавить краску 10%  воды.  INDECOLOR наносится кистью, валиком или распылителем. Окрашиваемая поверхность должна иметь уклон не менее 3%, чтобы обеспечить сток дождевой воды. INDECOLOR не предназначен для обработки плоских поверхностей, на которых может застаиваться вода.

Рекомендуется наносить INDECOLOR в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого (через 24 часа).

## РАСХОД НА СЛОЙ:

- На полимерно-битумных мембранах           -  150-200 г/м2

- На мембранах с минеральной посыпкой     -  350-400 г/м2

- На бетонных поверхностях                           -  200-300 г/м2

## ИНСТРУКЦИИ:

- Избегать применения в жаркую ( более +30 ОС) погоду

- Не допускать замерзания краски

- Не наносить на внутреннюю поверхность резервуаров для воды

- Наносить только на поверхности, обеспечивающие дренаж воды

- Не применять перед дождем и при ожидаемой температуре воздуха ниже +5ОС

- На вновь уложенные битумные покрытия наносить через несколько месяцев, предварительно смыв водой образовавшиеся на поверхности гидрокарбонаты

- Хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже +5ОС

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в применении, практически готов к использованию

- Защищает бетон от карбонизации и агрессивных газов

- Решает проблему микротрещин

- Материал не горюч

- Может наносится на влажные поверхности

- Отличная защита от ультрафиолета

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- хранить в прохладном месте

- избегать контактов с кожей

- не сливать остатки в канализацию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид | Густая жидкость |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,44 кг/л (медный 1,15 кг/л) |
| Температура применения (нанесения) | Не ниже +5ОС |
| Время высыхания первого слоя | 4 часа |
| Время высыхания второго слоя | 6 часов |
| РН | 7,5-8,5 |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Цвет | Белый, серый, красный, коричневый, зеленый, медный |
| Упаковка | 20кг, 10кг, 5кг |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru