RESISTO TIXO RAPID 15

Безусадочный  раствор,  армированный синтетическими волокнами, с ускоренным застыванием  для ремонта бетонных поверхностей

ПРОБЛЕМЫ

При ремонтных работах  требуются материалы, которые выполняют различные задачи: ремонт, выравнивание,  формирование филенок между стенами и полом , и пригодные для формирования толстого слоя за один проход без возведения опалубки.

Для решения этих проблем предназначен раствор  resisto tixo RAPID 15.

ОПИСАНИЕ

Resisto tixo RAPID 15 - смесь, содержащая высокопрочный цемент, отборные инертные материалы, синтетические волокна и добавки, которые гарантируют отличное нанесение и связывание с поверхностью. Resisto tixo RAPID 15 при смешивании с водой становится тиксотропным  ( упругим ) раствором, позволяющим формировать на вертикальных поверхностях слой большой толщины без использования опалубки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto tixo RAPID 15 пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления армированного бетона; выравнивания,  оштукатуривания, формирования угловых филенок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти или струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо очистить от ржавчины и обработать цементным раствором со  STRATO 4900.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Resisto tixo RAPID 15 смешивается с 16 % чистой воды (4 литра воды на 25 кг смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать обычный цементный миксер или малоскоростной. Всегда добавлять Resisto tixo RAPID 15 в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегать продолжение этой операции сверх времени, необходимого для приготовления нужной консистенции раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смочить ремонтируемую поверхность большим количеством воды без образования водной пленки. Раствор Resisto tixo RAPID 15 наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 4 см за один проход. Возведение опалубки не требуется. При нанесении раствора на трудные поверхности и при формировании угловых швов между стеной и полом  желательно использовать STRATO 4900. Время схватывания  раствора 15 мин при температуре +20ОС. Окрашивание отремонтированной поверхности может проводиться через восемь дней.

ИНСТРУКЦИИ:

- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей

- Для приготовления раствора летом использовать холодную воду, а зимой подогретую до +20 ОС

- Не применять при температуре ниже + 5 ОС

- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начинает затвердевать

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

- ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрый результат

- Улучшенная адгезия с бетонной поверхностью

- Высоко тиксотропный  и безусадочный раствор

- Устойчив к образованию трещин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Сопротивление давлению | через 28 дней 430 кг/см2 |
| --- | --- |
| Сопротивление изгибу | через 28 дней 85 кг/см2 |
| Адгезия к бетону ( отрыв от поверхности ) | 20 кг/см2 |
| Расход | 18.5 кг/м2/см |
| Срок хранения в фирменной упаковке | 6 месяцев |
| Упаковка: | мешок 25 кг |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru