## RESISTO UNIFIX

Безусадочный ремонтный раствор с улучшенными связывающими свойствами для ремонта бетонных поверхностей

# ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах с бетоном используются различные материалы, которые выполняют различные задачи: ремонт, выравнивание, оштукатуривание и т.д. Обычно, ремонтные растворы, которые используются при наложении слоя большой толщины, не могут применяться одновременно и как выравнивающие, и как заполняющие глубокие впадины. Поэтому, как правило, в этих случаях применяются различные материалы.

Для ремонта, где требуется применение заполняющего слоя большой толщины и одновременно выравнивание поверхности, Resisto Unifix единственный безусадочный раствор, который решает все эти проблемы.

ОПИСАНИЕ

Resisto Unifix - смесь, содержащая влагостойкий цемент, отборные инертные материалы с максимальным гранулированием 0.5 мм и добавки, которые гарантируют отличное применение и связывание с поверхностью. Resisto Unifix высоко тиксотропный состав для вертикального применения штукатурного слоя большой толщины без использования опалубки.

Resisto Unifix имеет среднее время схватывания (30 -60 мин.), высокую механическую сопротивляемость и эластичность, который идеально подходит для ремонта.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto Unifix пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления арматурного бетона; выравнивания,  отштукатуривания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо обработать специальными инертными составами или STRATO 4900.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Resisto Unifix смешивается с 18-20 % чистой воды (4,5-5 литров воды на 25 кг. смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать обычный цементный миксер или малоскоростной. Всегда добавлять Resisto Unifix в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегайте продолжение этой операции сверх времени, необходимого для приготовления нужной консистенции раствора. Важно помнить, что вода - важный компонент в растворе и должна добавляться в точных пропорциях - ни больше, ни  меньше - так как это напрямую влияет на характеристики: механическую сопротивляемость, усадку и т.д.

# ПРИМЕНЕНИЕ

Resisto Unifix наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 4 см за один проход. Возведение опалубки не требуется.

Resisto Unifix может применяться с помощью распылителя типа Putzmeister или Turbosol.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставлять материал открытым под воздействием солнечных лучей

- Для приготовления раствора летом и зимой использовать воду с t0 ок. 20 ОС

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начала затвердевать. Не добавлять в Resisto Unifix других материалов, таких как цемент, инертные материалы, добавки

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая выработка при обычном применении

- Прост в применении, практически готов к использованию (достаточно смешать с водой)

- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью

- Высоко тиксотропный (упругий) и безусадочный раствор, предотвращающий растрескивание выполненного слоя. Обеспечивает ремонт бетонной поверхности без применения опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| сопротивление давлению | через 3 дня | 180 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
|  | через 7 дней | 300 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 420 кг/см2 |
| сопротивление изгибу | через 3 дня | 40 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 70 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 85 кг/см2 |
| адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | > 26 кг/см2 |  |
| расход | 19 кг*м2*см |  |
| соотношение с водой при смешивании (RESISTO/вода) | 25 кг / 4,5 кг |  |
| время застывания (зависит от toC воды) | 30-60 мин. |  |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |  |
| температура использования (эксплуатации) | - 300С ... + 900С |  |
| упаковка | Мешок 25 кг |  |
| срок хранения | 6 месяцев |  |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru