RESISTO

UNIFIX RAPID 15

Безусадочный  раствор с  ускоренным застыванием для ремонта бетонных поверхностей

ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах  требуются материалы, которые выполняют различные задачи: ремонт, выравнивание, оштукатуривание, обладающие малым временем схватывания. RESISTO UNIFIX RAPID 15 предназначен для выполнения всех перечисленных работ и может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях без возведения опалубки.

Для ремонта, где требуется применение заполняющего слоя большой толщины и одновременно выравнивание поверхности, Resisto Unifix единственный безусадочный раствор, который решает все эти проблемы.

# ОПИСАНИЕ

Resisto Unifix RAPID 15 - смесь, высокопрочный цемент, отборные инертные материалы с максимальным гранулированием 0.5 мм и добавки, которые гарантируют отличное применение и связывание с поверхностью. Resisto Unifix RAPID 15 высоко тиксотропный состав для вертикального применения штукатурного слоя большой толщины без использования опалубки.

Resisto Unifix RAPID 15 имеет малое время схватывания (~ 15 мин.), высокую механическую прочность и эластичность, и идеально подходит для ремонта.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto Unifix RAPID 15 пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления армированного бетона; выравнивания,  оштукатуривания.

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо обработать специальными инертными составами или STRATO 4900.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Resisto Unifix RAPID 15 смешивается с 18-20 % чистой воды (4,5-5 литров воды на 25 кг. смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать обычный цементный миксер или малоскоростной. Всегда добавлять Resisto Unifix RAPID 15 в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегайте продолжение этой операции сверх времени, необходимого для приготовления нужной консистенции раствора. Важно помнить, что вода - важный компонент в растворе и должна добавляться в точных пропорциях - ни больше, ни  меньше - так как это напрямую влияет на характеристики: механическую прочность, усадку и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Resisto Unifix rapid 15 наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 5 см за один проход. Возведение опалубки не требуется.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей

- Для приготовления раствора летом и зимой использовать воду с t0C ок. 20 ОС

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начала затвердевать. Не добавлять в Resisto Unifix rapid 15 других материалов, таких как цемент, инертные материалы, добавки

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая выработка при обычном применении

- Прост в применении, практически готов к использованию (достаточно смешать с водой)

- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью

- Высоко тиксотропный (упругий) и безусадочный раствор, предотвращающий растрескивание выполненного слоя. Обеспечивает ремонт бетонной поверхности без применения опалубки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Сопротивление давлению | через 1 день | 100 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
|  | через 3 дня | 160 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 260 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 380 кг/см2 |
| Сопротивление изгибу | через 3 дня | 40 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 65 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 80 кг/см2 |
| Адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | > 20 кг/см2 |  |
| Расход | 19 кг/м2 /cм |  |
| Соотношение с водой при смешивании (RESISTO/вода) | 25 кг / 4,5 кг |  |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |  |
| Срок хранения | 6 месяцев |  |
| Упаковка: | мешок 25 кг, 5 кг |  |

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru