RAPIDBOND

Быстросхватывающий клей повышенной прочности с улучшенными связывающими свойствами для кладки керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов на различные типы поверхностей

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Состав | специальный цемент, отборные инертные материалы, синтетические смолы и добавки |
| Исходное состояние | сухой порошок |
| Упаковка | 25 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает быстрое и прочное связывание керамической плитки, мрамора, керамического и натурального гранита, мозаики и других стекловидных материалов с различными видами поверхностей, даже с неабсорбирующими

- Быстро схватывается, что не только ускоряет работу с ним, но и делает его идеальным клеем при работе на открытой территории, подверженной влажности и холоду

- Позволяет быстро производить кладку материалов на уже существующее старое покрытие без предварительного его удаления

- Обеспечивает успешное прилипание материалов при любом способе нанесения

- После приготовления раствора готов к применению немедленно

- Морозоустойчив

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RAPIDBOND применяется как внутри, так и снаружи помещений на горизонтальные и вертикальные поверхности:

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ |
| - Штукатурка на цементной основе - Штукатурка на гипсовой основе - литой вибробетон - гипсокартон - старые керамические покрытия - изоляционные панели - окрашенные поверхности | - стяжка на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - литой или песчаный асфальт - старые керамические и мраморные покрытия | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе - литой вибробетон |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- при ремонте ванных комнат, кухонь, террас

- в случае кладки на существующие полы (неабсорбирующие поверхности), когда для достижения прочного связывания необходимо малое время застывания раствора

- на открытой территории, подверженной влажности и холоду

- при точечном связывании изоляционных панелей из полистирена, полиуретана, гипсокартона и т.д.

- в помещениях, где требуется хождение по уложенной плитке уже через короткое время

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 6мм |  | 2 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 9мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 20мм |  | 5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход RAPIDBOND зависит от:

- размера и толщины плитки

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)

- шага зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, масел и жиров.

Существующие старые покрытия очищать от пыли, масел, жиров водным раствором соды (9 частей воды - 1 часть соды).

Гипсовые поверхности, безводные, быстровысыхающие стяжки должны быть предварительно обработаны грунтовкой (BETON PRIMER S).

На поверхности: подверженные перемещениям и вибрации; полы с подогревом; поверхности, требующие укладки плитки большого размера; требующие повышенных гидроизоляционных свойств рекомендуется применять RAPIDBOND вместе с латексной добавкой ELASTOBOND .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки RAPIDBOND (25 кг) смешать с 25% чистой воды (6,25 л) до консистенции пасты без комков (перемешивать в течение около 3 минут).

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, RAPIDBOND наноситься на поверхность зубчатым шпателем. Шаг зуба шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (см. таблицу "Расход").

При применении RAPIDBOND вне помещений, с целью повышения морозоустойчивости, необходимо нанести слой смеси не только на обрабатываемую поверхность, но и на обратную сторону плитки.

Предпочтительно кладку плитки проводить быстро, не забывая, что время применения раствора составляет 10-15 минут.

Если обрабатываемая поверхность сильно абсорбирована, при необходимости (например, в жаркую погоду), ее можно слегка смочить водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+30оС |
| --- | --- |
| Время работы с раствором | 15 мин. |
| Время подгонки плитки (камня) | 15 мин. |
| Заделка швов | Через 3 часа |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности (полы) | Через 3 часа |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 17 кгс/см2 |
| Срок хранения | 6 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

- ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Защищать от мороза и дождя до полного высыхания раствора

- Вымыть инструмент водой сразу после использования

- Смесь хранить в сухом месте

Тел.: 235-25-35, 235-02-04, 235-61-27, 235-61-54, 235-61-87, 956-50-15

Internet: www.convent_centr.ru E-mail : index-techno@mtu-net.ru