ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  БАССЕЙНОВ

Строительство бассейна предполагает решение ряда технологических проблем:

- Защита чаши от грунтовых вод (описана в технологии гидроизоляции фундаментов и заглубленных помещений)

- Создание прочной, водонепроницаемой,  железобетонной чаши (обеспечивается  введением в бетон добавок: SATURFIX или IDROBETON и  FLUXAN, увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора, адгезию бетона к арматуре и ускоряют набор прочности бетона)

- Гидроизоляция “холодных” швов и закладных элементов (обеспечивается применением герметизирующего шнура  EXPAN BENTONITICO )

- Доводка чаши до точных геометрических размеров (выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING AB или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексной добавкой COLLASEAL и микрофиброй, повышающими адгезию, водостойкость, эластичность и стойкость к трещинообразованию штукатурки)

- Гидроизоляция внутренней поверхности чаши  (производится эластичным  полимерно-цементным составом OSMOLASTIC (OSMOFLEX, COVERCOL)

- Выполнение облицовочных работ (обеспечивается специальными двухкомпонентными клеями )

- Водостойкая затирка швов  (производится специальными цветными двухкомпонентными цементными или эпоксидными затирками)

Представляем два варианта гидроизоляции бассейнов:

1.Гидроизоляция бетонного бассейна

2.Гидроизоляция бассейна с металлическим кессоном

Вариант 1.  Гидроизоляция бетонного бассейна.

Чаша бассейна отливается из бетона с добавками  SATURFIX или IDROBETON и  FLUXAN, увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора  и адгезию бетона к арматуре. Выполняется оштукатуривание поверхности бетона по штукатурной металлической сетке водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX , RESISTO TIXO, RISISTO BIFINISHING AB или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексной добавкой COLLASEAL и микрофиброй, повышающими адгезию, водостойкость,  эластичность и стойкость к трещинообразованию штукатурки. На подготовленную поверхность чаши наносится эластичная  полимерно-цементная гидроизоляция  OSMOLASTIC (OSMOFLEX или COVERCOL) слоем 2.5 мм по стекловолоконной сетке с ячейками 5х5 мм. В зависимости от конструктивных особенностей бассейна, перед эластичной гидроизоляции  возможно применение дополнительного покрытия OSMOSEAL. Укладка керамической плитки на гидроизоляцию производится водостойким клеем SUPERBOND с латексной  добавкой ELASTOBOND или быстрым двухкомпонентным клеем  GRANICOL AB RAPID. Заделка швов водостойким эпоксидным составом FUGOPOX AB или затиркой  на цементной основе FUGOCOLOR с добавкой FUGOSEAL.

В случае укладки стеклянной мозаики, используются специальные клеи: GENIUSTRONG, FLEXBOND с латексной  добавкой ELASTOBOND.

Гидроизоляция «холодного» шва.

Шов между поверхностью дна бассейна и стенками обрабатывается  адгезионной жидкостью STRATO 4900 (в смеси с водой и цементом) и уплотняется расширяющимся при взаимодействии с водой  шнуром EXPAN BENTONITICO. Шнур фиксируется в шве дюбелями или клеем POLIBOND PUR. Отливку чаши бассейна рекомендуется производить без перерывов в технологическом процессе.

Гидроизоляция закладных элементов

Закладные элементы  рекомендуется фиксировать в опалубке перед заливкой, гидроизоляция в этом случае обеспечивается  шнуром EXPAN BENTONITICO, обмотанным внахлёст вокруг элементов.

Гидроизоляция закладных элементов в полостях чаши, оставленных при отливке, производится шнуром EXPAN BENTONITICO, при этом, поверхность полости обрабатывается  адгезионной жидкостью STRATO 4900 (в смеси с водой и цементом). Элемент фиксируется, а оставшееся пространство заливается  расширяющимся 	составом  RESISTO FLUID ANCHOR.

Вариант 2.  Гидроизоляция бассейна с металлическим кессоном

Конструкции бассейнов с использованием металлического кессона применяются в настоящее время редко. Современные строительные материалы позволяют решать проблемы гидроизоляции значительно проще, технологичнее и требуют меньших затрат времени. Особое внимание в создании бассейнов с кессоном необходимо уделить жёсткости конструкции!

Поверхность бассейна с кессоном, подлежащая гидроизоляции, представляет металлический короб. Металл имеет коэффициент линейного расширения значительно больше, чем цементные растворы, что создаёт технологические трудности при применении обычных клеевых составов для облицовки керамической плиткой. Эти трудности можно преодолеть следующими способами:

А:  При необходимости кладки плитки на металлическую поверхность кессона (обычно из нержавеющей стали), можно использовать полиуретановый водонепроницаемый клей ELASTOCOL. Для создания водонепроницаемой поверхности, клей наносится как на основу, так и на плитку.

Б: Обработка поверхности кессона и приваренной сетки адгезионной жидкостью STRATO 4900 (в смеси с водой и цементом).  Оштукатуривание поверхности кессона по приваренной металлической сетке водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX , RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING AB или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексной добавкой COLLASEAL и микрофиброй, повышающими адгезию, водостойкость,  эластичность и стойкость к трещинообразованию штукатурки.  Нанесение на поверхность штукатурки полимерно-цементной гидроизоляции OSMOLASTIC (OSMOFLEX или COVERCOL)  слоем 2,5 мм по стекловолоконной сетке. Укладка керамической плитки производится водостойким клеем SUPERBOND с латексной добавкой ELASTOBOND или двухкомпонентным клеем GRANICOL AB RAPID. Заделка швов производится водостойким  эпоксидным составом FUGOPOX AB или затиркой на цементной основе FUGOCOLOR с латексной добавкой FUGOSEAL.

Все используемые материалы снабжены необходимыми сертификатами и технологическими картами по применению.

Схема ремонта, выравнивания, гидроизоляции и отделки         внутренней поверхности бетонного бассейна

Затирка для швов

(2-х компонентная)

Бетон с добавками

Плитка или мозаика

Клей для плитки или

мозаики (2-х компон.)

Герметик для

«холодных» швов и

закладных элементов

Эластичное полимерно-

цементное гидроизоли-

рующее покрытие

Ремонтный раствор

Выравнивающий

штукатурный раствор

или шпаклевка

Армирующая сетка

| N | Назначение | Наименование, Упаковка | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкий пластификатор, применяется совместно с гидроизолирующей добавкой | FLUXAN, 20 кг | 6 кг/м3 бетона (1,5 % от веса цем.) |
| 2 | Жидкая гидроизолирующая добавка в бетон | SATURFIX, 20 кг | 4 кг/м3 бетона (1 % от веса цем..) |
| 3 | Герметизирующий шнур для «холодных» швов и закладных элементов | EXPAN BENTONITICO, 30 м (6 шт. x 5 м) | в погонных метрах |
| 4 | Ремонтные растворы для бетона | RESISTO TIXO, 25 кг; RESISTO UNIFIX, 25 кг | - кг/кв.м/см 19 кг/кв.м/см |
| 5 | Выравнивающий штукатурный раствор с латексной добавкой для адгезии, прочности и фиброй для сопротивления трещинообразованию или Двухкомпонентное выравнивающее финишное защитное покрытие для бетона (шпаклёвка) | Песок, цемент + COLLASEAL, 20 л + FIBERFLEX, 1 кг RESISTO BIFINISHING AB, 30 кг(25+5) | - л/кв.м/ 1 см 1 кг/ м3 бетона 1.7 кг/кв.м |
| 6а | Полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие проникающего действия | OSMOSEAL, 25 кг | 1.5 кг/кв.м |
| 6 | Эластичное полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие | OSMOLASTIC, 20 кг (15+5) | 4.0 кг/кв.м (для слоя в 2.5 мм) |
| 7 | Водостойкий быстрый клей (2-х компонентный) для плитки | GRANICOL AB RAPID, 31 кг (25+6) | 4.0 кг/кв.м –плитка |
| 7а | Водостойкий клей (двухкомпонентный) для мозаики Латексная добавка для клея | FLEXBOND, 25 кг + ELASTOBOND, 20 или 5 л | 2.5 кг/кв.м 2.5 л на мешок 25 кг |
| 8 | Водостойкая эпоксидная (2-х компонентная) затирка для плитки | FUGOPOX AB, 5кг | 0.5 кг/кв.м- плитка |
| 9 | Водостойкая цементная затирка (1-й компонент) | FUGOCOLOR, 5 или 25 кг | - кг/кв.м -плитка 1.0 кг/кв.м -мозаикa |
| 10 | Латексная добавка для затирки (2-й компонент) | FUGOSEAL, 5 или 20 л | 0.14л/кв.м -плитка 0.28 л/кв.м -мозаика |

Примечания:   1. Первой в бетон добавляется добавка FLUXAN, а затем SATURFIX;

2. Материалы п.п. 4 и 5 между собой взаимозаменяемы;

- Материалы п.п. 6 и 7 или 7а обязательны;

- Материал п. 6а применяется при вероятности проникновения грунтовых вод;

- Материал OSMOLASTIC наноситься в два слоя с армирующей стекловолоконной сеткой с ячейками  5х5 мм.

- На схеме не отражена внешняя гидроизоляция, необходимость которой определяется местоположением бассейна.