ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ СООРУЖЕНИЙ

ПРОБЛЕМА

Одной из причин, которая в особо сложных случаях может привести квартиру, подвал, гараж, склад и др. в непригодное для эксплуатации состояние, является повышенная влажность, как результат неадекватной внешней гидроизоляции. В этих условиях влажность в квартирах может быть следствием капиллярного просачивания атмосферных осадков и капиллярного подъема грунтовых вод. Для подземных и полузаглубленных сооружений, кроме того, такой причиной может являться инфильтрация грунтовых вод через трещины в основании. Такие же проблемы могут возникнуть при сооружении бассейнов, резервуаров, колодцев.

В большинстве случаев весьма затруднительно, а иногда просто невозможно, обустройство эффективной внешней гидроизоляции существующих построек. Особенно это касается их заглубленной части. Если стены, балконы и террасы можно защитить от осадков с помощью гидрофобизирующих пропиток IDROCOAT и HYDROSEAL, то проведение работ снаружи заглубленной части основания связано с дополнительными земляными работами, что далеко не всегда представляется возможным.

В этих случаях рекомендуется применение комплекса специальных материалов для гидроизоляции сооружений изнутри.

- Гидроизоляционные материалы и водоотталкивающие составы

Особенно рекомендуются для гидроизоляции  стен внутри сооружений.

OSMOSEAL(обмазочная гидроизоляция)  - осмотический водоотталкивающий состав для внутренней гидроизоляции  сооружений. Содержит активно связывающие агенты, обладающие высокой сопротивляемостью воде, водоотталкивающие добавки и отборные инертные материалы. OSMOSEAL , взаимодействуя с влагой, образует нерастворимые кристаллы, закупоривающие капиллярную сеть обрабатываемой поверхности.

OSMOSEAL FOUNDATION – осмотический водоотталкивающий состав для внешней гидроизоляции  сооружений

BETONRAPID – быстрозастывающий, гидроизоляционный состав для аварийной ликвидации протечек, в том числе и при активном водопритоке.

BETONFIX RAPID 5 – водоактивный быстротвердеющий  состав для использования в случаях, требующих сверхбыстрого отвердения.

OSMOLASTIC, OSMOFLEX (жидкие мембраны) – двухкомпонентные составы, эластичные водонепроницаемые покрытия.

- Связывающие добавки и смолы

COLLASEAL – добавка, содержащая виниловые полимерные смолы, растворенные в воде. Добавляется в воду в процессе приготовления раствора. Увеличивает эластичность, механическую сопротивляемость и улучшает связывающие свойства раствора.

LATIFLEX – модификатор на основе эластичных акриловых смол, растворенных в воде, помогающий придать раствору эластичность, механическую сопротивляемость и лучшие связывающие свойства

STRATO 4900 – жидкость для обработки металлической арматуры при ремонте армированного бетона. Создает пленку, защищающую от химических воздействий и обеспечивающую хорошее сцепление с ремонтным раствором

- Химические добавки к бетонам и штукатуркам

Эти продукты относятся к категории “Массовая гидроизоляция” и добавляются в растворы во время их приготовления.

SATURFIX – жидкая водоотталкивающая добавка для цемента и бетона, свободная от хлоридов, не дающая высолов и не разрушающая металлическую арматуру. Понижает пористость бетона и увеличивает его водонепроницаемость. В зимний период не применять, при приготовлении раствора на морозе подвержена разрушению. Зимой применять IDROBETON – морозостойкий аналог (порошок)

FLUXAN – жидкая сверхтекучая добавка к бетону, улучшающая его характеристики и облегчающая его применение. Содержит синтетические смолы и не содержит хлоридов

Техническая спецификация

АВнутренняя гидроизоляция помещений, фундаментов, подземных гаражей, подземных переходов, лифтовых шахт, подземных складов, не имеющих адекватной внешней водозащиты и подвергающихся постоянному капиллярному просачиванию атмосферных осадков и грунтовых вод

- Удалить всю оставшуюся старую штукатурку до  основания. Очистить от различных наслоений, масел, жира, крошащихся фрагментов с помощью скребка, щетки или струей воды под давлением

- Удалить все гвозди, штыри, пробки. Расширить углубления, образовавшиеся в результате протечки, удалив все поврежденные структуры, в том числе и вокруг металлической арматуры

- Заполнить все образовавшиеся пустоты безусадочным ремонтным составом RESISTO UNIFIX

- Блокировать возможные протечки воды, применив быстрозастывающий водозащитный цемент BETONRAPID

- Сформировать угловой шов между полом и стеной, применив безусадочный ремонтный состав RESISTO TIXO

- Смочить водой всю обрабатываемую поверхность (перед применением OSMOSEAL), не допуская образования водной пленки

- Все локализованные водные протечки должны быть уже заблокированы и обрабатываются раствором OSMOSEAL, смешенным с BETONRAPID в соотношении 3:1

- OSMOSEAL – водоотталкивающий цемент – приготавливается разбавлением сухой смеси водой в соотношении 5 л воды на 25 кг смеси и перемешивается до однородного состояния

- Применять OSMOSEAL по всей обрабатываемой поверхности нанесением покрытия в два слоя, свежее на свежее, используя жесткую кисть. Такой способ нанесения позволяет добиться минимального общего расхода раствора – 3 кг/м 2

- Если это необходимо, полная гидроизоляция будет достигнута путем нанесения эластичных покрытий OSMOFLEX или  OSMOLASTIC или устройства защитной стяжки с обязательным дополнением в цементный раствор жидкой водоотталкивающей добавки SATURFIX и жидкой сверхтекучей добавки FLUXAN, улучшающей характеристики этого раствора и облегчающей его применение. Отношение воды к цементу в этом растворе не должно превышать 0,45.

Защитное покрытие с добавками SATURFIX и FLUXAN может наноситься как на пол (в виде стяжки), так и на стену (штукатурки), делая защиту сооружения более полной

В случае необходимости:

- Оштукатурить обработанную поверхность влагоооталкивающей штукатуркой IDROPLAN в один или несколько слоев до толщины 2 cм. Раствор может наноситься как с помощью рас пылителя, так и традиционным способом. Применение этой штукатурки препятствует проникновению влаги в строительные конструкции извне, но позволяет остатку влаги, находящейся в ней в виде водяных паров, испарятся. Это происходит благодаря капиллярному эффекту, когда скорость испарения через поверхность штукатурки выше, чем скорость, с которой влага проникает в нее. Таким образом, обеспечивается дополнительная гидроизоляция стен

- С целью сохранения гидроизоляционных качеств оштукатуренной поверхности в качестве окончательной отделки IDROPLAN может быть покрыт только декоративной штукатуркой, которая также использует капиллярный эффект. Компания “INDEX” предлагает такую штукатурку – DECORFINE, обладающую превосходными водоотталкивающими свойствами. DECORFINE поставляется в виде пасты, готовой к применению,  имеющей необходимый цвет или оттенок (возможно 52 оттенка). В несложных условиях возможно применение DECOR FINE непосредственно на обрабрабатываемую поверхность, минуя применение IDROPLAN

Примечание:

Если в ходе ремонтных работ необходимо провести антикоррозийную обработку металлической арматуры, применять для этой цели специальную жидкость – STRATO 4900, которая в ходе обработки создает пленку, защищающую металл от химического воздействия и обеспечивающую хорошее сцепление с ремонтным раствором

BВнутренняя гидроизоляция фундаментов, подземных гаражей, подземных переходов, лифтовых шахт, подземных складов, не имеющих адекватной внешней водозащиты и подвергающихся постоянному воздействию грунтовых                          вод

Этот случай предполагает более сложные условия воздействия грунтовых вод на защищаемые заглубленные строительные конструкции.

Технология устройства гидроизоляции внутри объекта, описанная в разделе А, для этого случая остается в основном той же, за исключением п. 8, который изложен так:

8) OSMOSEAL – водоотталкивающий цемент. Приготовление раствора: сухая смесь OSMOSEAL (25 кг) разбавляется жидкостью (5 л) и перемешивается до однородного состояния. Жидкость представляет собой латексную добавку COLLASEAL, улучшающую связывающие свойства цементного раствора, смешанную с водой в соотношении 2 л COLLASEAL : 3 л воды

CВнешняя и внутренняя гидроизоляция фундаментов, подземных гаражей, подземных переходов, подземных складов, подвергающихся постоянному воздействию грунтовых вод, или гидроизоляция каменной кладки, подверженной сильному  негативному  водному напору и структурной вибрации

Технология устройства гидроизоляции внутри объекта, описанная в разделе А, для этого случая остается в основном той же, за исключением п. 8, который изложен так:

8) OSMOSEAL – водоотталкивающий цемент. Приготовление раствора: сухая смесь OSMOSEAL (25 кг) разбавляется жидкостью (5 л) и перемешивается до однородного состояния. Жидкость представляет собой эластичную акриловую смолу LATIFLEX, смешенную с водой в соотношении 1 л LATIFLEX : 4 л воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| OSMOSEAL |  |
| --- | --- |
| Сопротивление давлению | 40 кг/см2 |
| Водная проницаемость при давлении 7 атм | 0,003 л/м2/час |
| Расход (на 2 слоя) | 3 кг/м2 |
| Температура применения (нанесения) | Не ниже + 50С |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | - -30ОС…+90ОС |
| BETONRAPID |  |
| Расход | 2 кг/дм 3 |
| Время застывания (зависит от toC воды) | 30-60 сек. |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| OSMOLASTIC |  |
| Расход | 1,5 кг/м2 / мм |
| Относительное удлинение на разрыв | 40% |
| Выдерживает раскрыв трещины в основании | до 2 мм |
| OSMOFLEX |  |
| Расход | 1,5 кг/м2/ мм |
| Относительное удлинение на разрыв | 20% |
| Выдерживает раскрыв трещины в основании | до 1мм |
| COLLASEAL |  |
| Отвердевший остаток | 50 % |
| Температура применения (нанесения) | + 5…+40 0С |
| Температура использования (эксплуатации) | - -30ОС…+90ОС |
| Соотношение с водой при смешивании (COLL/вода) | 1 : 3… 1 : 1 |
| LATIFLEX |  |
| Отвердевший остаток | 57 % |
| температура применения (нанесения) | + 4…+40 0С |
| температура использования (эксплуатации) | - -30ОС…+90ОС |
| удлинение до разрыва | > 2500 % |
| STRATO 4900 |  |
| отвердевший остаток | 30 % |
| температура применения (нанесения) | + 5…+40 0С |
| температура использования (эксплуатации) | - -30ОС…+90ОС |
| соотношение с водой при смешивании (STRATO/вода) | 1 : 2… 1 : 3 |
| SATURFIX |  |
| расход | 0,5…1,0 % от веса раствора |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| FLUXAN |  |
| Расход | 0,7…1,5 % от веса раствора |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| RESISTO UNIFIX |  |
| сопротивление давлению через 3 дня | 180 кг/см2 |
| через 7 дней | 300 кг/см2 |
| через 28 дней | 420 кг/см2 |
| сопротивление изгибу |  |
| через 3 дня | 40 кг/см2 |
| через 7 дней | 70 кг/см2 |
| через 28 дней | 85 кг/см2 |
| адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | > 26 кг/см2 |
| Расход | 19 кг*м2*см |
| соотношение с водой при смешивании (RESISTO/вода) | 25 кг / 4,5 кг |
| время застывания (зависит от toC воды) | 30-60 мин. |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| температура использования (эксплуатации поверхности) | - -30ОС…+90ОС |
| RESISTO TIXO |  |
| сопротивление давлению |  |
| через 1 день | 200 кг/см2 |
| через 3 дня | 330 кг/см2 |
| через 7 дней | 450 кг/см2 |
| через 28 дней | 500 кг/см2 |
| сопротивление изгибу |  |
| через 1 день | 42 кг/см2 |
| через 3 дня | 52 кг/см2 |
| через 7 дней | 70 кг/см2 |
| через 28 дней | 85 кг/см2 |
| адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | 24 кг/см2 |
| Расход | 18,5 кг*м2*см |
| соотношение с водой при смешивании (RESISTO/вода) | 25 кг / 4,0 кг |
| время застывания (зависит от toC воды) | 30-60 мин |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| температура использования (эксплуатации поверхности) | - -30ОС…+90ОС |
| IDROPLAN |  |
| Расход | 14 кг / 1 м2 / 1 см |
| Пористость | 36,50 % |
| Коэффициент водной абсорбции | 0,36 |
| Сопротивление диффузии водных паров | 10 |
| Сопротивление давлению | 51 кг/см2 |
| Сопротивление изгибу | 29 кг/см2 |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| температура использования (эксплуатации поверхности) | - -30ОС…+90ОС |
| DECORFINE |  |
| Расход | 2-2.5 кг/м2 |
| Сопротивление диффузии водных паров | 11 |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС…+40оС |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС…+90оС |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| максимальный размер гранул | 0,3 мм |