INDEX

РЕСТАВРАЦИЯ   ВЛАЖНОЙ  КИРПИЧНОЙ

КЛАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ШТУКАТУРОК

Реставрация существующих строений предполагает улучшение условий жизни в современных зданиях, а также и возможность сохранения зданий, имеющих историческую ценность. Компанией INDEX (Италия)  изучен механизм разрушения поверхности фасада  и разработана система материалов, позволяющая провести полный комплекс работ по реставрации  и защите  восстановленного   фасада.

Степень разрушений зданий зависит от типа неблагоприятных воздействий, которому оно подвергалось.  Наиболее важной причиной разрушения стен старых зданий является их повышенная влажность.  Мигрирующая в структуре стены вода растворяет содержащиеся в материалах соли и выносит их к поверхности  (рис 1.), испаряясь в атмосферу и оставляя соли в верхних слоях штукатурки вода постепенно насыщает штукатурку большим количеством вредных солей. Впоследствии,  при увлажнении такой штукатурки, в ее  порах  из насыщенного раствора солей происходит рост кристаллов, которые и являются главным источником разрушения штукатурки (рис 2.). Применение специальных макропористых штукатурок  INDEX не приводит к разрушению поверхности  в результате воздействия солей рис 2а.

Устранение серьезных повреждений,  возникающих из-за повышенной влажности является одним из основных факторов в реставрации жилых зданий и зданий, которые имеют историческую и художественную ценность.

Перед началом любых восстановительных работ чрезвычайно важно определить природу явления, вызвавшего сырость, так как от этого зависит применение того или иного технического решения. Мы классифицируем стену как сухую, если значение влажности составляет 3-5%, как влажную - 5-10% и как мокрую, если влажность свыше 10%. Для гарантированного успеха реставрации требуется также проанализировать состояние влажного участка стены, определить состав и количество содержащихся в кладке солей.

Результатом предварительного анализа  является выбор технического решения. Проблема эта не новая, и в настоящее время известно много способов её решения, как правило    они связаны с механическим воздействием  на конструкцию.

1. Механическое разрезание стены  рис 3

Включает горизонтальное разрезание по всему периметру на всю толщину стены, используя подходящую цепную пилу и раздел поверхности тонкой металлической пластиной (свинец)  или листом  из синтетического материала.  Обработка является завершенной после изоляции эпоксидными материалами или фильтрующим раствором. Это окончательная обработка для предотвращения связи  капилляров нижней части стены  с капилярами верхней части, но в некоторых случаях, это может быть опасно для целостности конструкции  здания. Это древняя технология, которой пользовались в Венеции, где реставрация структур, подвергающихся влажности, осуществлялась, используя металл, как основа гидроизоляционного слоя. Они, для этой цели, использовали свинцовую пластину. Затем разрушающаяся стена реконструировалась кирпичами. Такая операция повторялась по всему периметру здания до получения необходимых результатов.

Сейчас, это дорогостоящий процесс, требующий много времени. Он используется в особых случаях и на не слишком толстых стенах .

###### Сифонизация или дренаж   рис 4

- Заключается в помещении в сырую стену специальных сифонов, труб-которые собирают и испаряют влагу. Диаметр труб выбирается в соответствии с конструкцией стены и количеством влаги, которую необходимо выводить. Это достаточно экономичная  система довольно быстрая в установке, но  не  всегда  радикальное решение проблемы.

###### Химический барьер  рис 5

Метод заключается  в  введении  через подготовленные по всему периметру здания отверстия специальных составов, производящих силикатизацию  пористых влажных кладок. В результате образуется уплотненный  слой  разделяющий капиллярную систему стены и уменьшающий миграцию влаги из нижней части здания в верхнюю. В зависимости от типа стены используются  различные виды  материалов. Эта обработка подходит для однородных, плотных, не слишком разрушенных стен. Обработка препятствует увеличению сырости, что достигается гидроизоляционным химическим барьером.

Этот метод похож на метод разрезания, но отличается тем, что  меньше затрагивает целостность структуры.

#### Электро - осмотический

Здесь используется принцип, при котором частички воды внутри капиллярного «трубопровода» под влиянием электричества получают отрицательный заряд (проходя через катод ) и  выводятся  из стены, стремясь к  положительно заряженному электроду (аноду).

Эти электроды устанавливаются внизу реставрируемой стены и выводят частички воды и растворенные в ней соли. Детали этого процесса варьируются от характеристик стены , подвергающийся влагоизоляции и толщины стены.

# Макропористые штукатурки  рис 6

Фирмой INDEX разработаны системные материалы, которые при комплексном применении позволяют эффективно бороться с описанными явлениями без механического воздействия на стены, что особенно важно при реставрации зданий представляющих историческую и художественную ценность.

На сегодняшний день наиболее прогрессивным является применение коплементарных материалов, которые вместе образуют единую сбалансированную жизнестойкую  систему не требующие механического воздействия на стены реставрируемого здания. Перед выбором технического решения определяется источник поступления влаги.

ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ -  остающаяся после завершения строительных работ. Проявляется в процессе высыхания кладки. Не рекомендуется применение влагозащитных покрытий до полного высыхания.

ВЛАЖНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ ПРОТЕЧКАМИ ИЛИ ТРЕЩИНАМИ - результат повреждения водопровода и других сантехнических устройств. Устраняется ремонтом труб. На возможные остаточные пятна можно нанести влагозащитную краску DRYWALL.

ВЛАЖНОСТЬ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ - следствие впитывания дождевой воды кирпичной кладкой и штукатуркой. В этом случае рекомендуется применение водоотталкивающего состава IDROCOAT и защитного покрытия, которое позволяет влаге испаряться.

ВЛАЖНОСТЬ ОТ КОНДЕНСАТА - часто принимают за капиллярную влагу. Явление характерно для наиболее прохладных помещений. Особенно заметно в жаркую погоду и в зимнее время при столкновении холодного воздуха с более теплым и влажным. Устраняется хорошей вентиляцией и термоизоляцией.

ВЛАЖНОСТЬ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНФИЛЬТРАЦИИ И КАПИЛЛЯРНОГО ВПИТЫВАНИЯ - вызвана контактом грунтовых вод с неадекватно изолированными стенами фундамента - характерна для стен старых зданий и приводит к разрушению штукатурных покрытий, имеет место, когда пористые материалы находятся в контакте с почвой и абсорбируют грунтовые воды. Следствие - сырые стены и крошащаяся штукатурка. В этом случае на поверхности кладки образуются высолы, а дальнейшее поступление с влагой растворенных солей ведет к росту кристаллов и разрушению поверхности.

А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН И СТЕН ФУНДАМЕНТА ПРИ СИЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАЖНОСТИ И  ОТЛОЖЕНИИ СОЛЕЙ.

В этих случаях рекомендуется применение системных материалов POROGEN (смотри техническую спецификацию). Если кроме того имеют место протечки в стенах фундамента, то их следует предварительно устранить, применяя безусадочные гидроизолирующие растворы (см.  технологию INDEX “Гидроизоляция подземных сооружений”). Штукатурка POROGEN предохраняет стены и от образования конденсата.

Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ УМЕРЕННОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАЖНОСТИ.

В этих случаях рекомендовано использование быстроосушающей штукатурки DEUMISAN (см. техническую спецификацию).

В. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТЕН, ПОДВЕРЖЕННЫХ CЛАБОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ОТЛОЖЕНИЮ СОЛЕЙ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

В данном случае следует применять влагозащитную штукатурку IDROPLAN. Для образования противосолевого барьера используется специальная пропитка DEUMISAL преобразующая соли в нерастворимые водой соединения.

Г.  РЕСТАВРАЦИЯ  ФУНДАМЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ИЗ ПОЧВЫ И КАПИЛЯРНОЙ СЫРОСТИ.

Данная технология представляет  часть технологии  INDEX “Гидроизоляция подземных сооружений”  и описывает обработку стен подвалов используя  «OSMOSEAL» осмотический (проникающий)  цемент  с последующим нанесением штукатурки «POROGEN»,  ограничивающей образование конденсата.

Технологии реставрации фасадов.

- Реставрация внешних стен и стен фундамента при  сильной капиллярной влажности и отложении солей, используя влагоизоляционную анти-конденсатную систему материалов POROGEN(рис 7)

Подготовка кирпичной кладки

- Удалите старую штукатурку или обмазку приблизительно на 1 метр над максимальным уровнем достижения воды во все времена года.

- Тщательно зачистить щеткой и промыть водой под напором, удалив крошку, пыль, масло и грязь.

- Стены, сильно пропитанные солями и маслом желательно вымыть 10 % спиртовым раствором щеткой.

- Трещины и неровности поверхности заделываются кирпичами и цементом. К слабоцементному раствору необходимо добавить СOLLASEAL ( в пропорции с водой 1:3 ).

Нанесение системы POROGEN

На предварительно подготовленную и увлажненную поверхность нанести POROGEN FONDO PRONTO ( быстровысыхающий праймер ) - противосолевую связывающую обмазку с максимальной толщиной около 5 мм, для подготовки поверхности к  нанесению влагозащитной штукатурки. Праймер должен покрывать всю поверхность, которая будет оштукатурена.

Расход POROGEN FONDO PRONTO - 7 кг/м2.

Через 24 часа с момента нанесения начинает действовать влагоизоляция, система содержит природную гидравлическую известь, которая характеризуется повышенной однородной макропористостью,  что гарантирует постоянное выпаривание влаги из обработанной поверхности.

Однородная макропористость POROGEN противостоит солевому выцветанию и давлению, вызванному увеличением объема, связанным с кристаллизацией солей.

Минимально рекомендуемая толщина 2 см, при расходе 26 кг/м2 POROGEN INTONACO PRONTO ( штукатурка ). При ручном нанесении используйте максимум 24 % чистой воды - избегать продолжительного смешивания более 3-4 минут. Другие материалы не должны добавляться к праймеру POROGEN FONDO PRONTO или штукатурке POROGEN INTONAKO PRONTO.

При толщине 2 см влагоизоляционная штукатурка должна иметь следующие характеристики:

| Скорость выведения паров | 148 г / м2 24ч. |
| --- | --- |
| Проницаемость | 2,85*10-6 кг м / м2*Н*мм*Нg |
| Удельная поверхность | 4,6 м2 / г |
| Плотность раствора | 1,65 кг / литр |
| Плотность сухого состава | 1,25 кг / литр |
| Пористость % | 40...56% |
| Фактор сопротивления диффузии водяных паров | 6 |
| Сопротивление давлению | 48 кг / см2 |
| Сопротивление изгибу | 28 кг / см2 |

## Б.       Реставрация внешних стен и стен фундамента, подвергающихся    умеренной капиллярной влажности, используя влагозащитную штукатурку DEUMISAN.

Подготовка каменной кладки

- Удалите старую штукатурку или обмазку приблизительно на 1 метр над максимальным уровнем достижения воды во все времена года.

- Тщательно зачистить щеткой и промыть водой под напором, удалив крошку, пыль, масло и грязь.

- Стены, сильно пропитанные солями и маслом желательно вымыть 10 % спиртовым раствором щеткой.

- Трещины и неровности поверхности заделываются кирпичами и цементом. К слабоцементному раствору необходимо добавить СOLLASEAL ( в пропорции с водой      1:3 ).

- Обработать поверхность, распыляя слой полужидкой консистенции, приготовленный в следующей пропорции: песок 70%, цемент 30%, смешанный с жидкостью, состоящей из COLLASEAL и воды в пропорции 1:3.

- После 24 часового перерыва, нанести DEUMISAN PRONTO влагозащитную  штукатурку, которая содержит природную гидравлическую известь, является водным репелентом и позволяет поверхности дышать. Рекомендуемая толщина 2 см при расходе 28 кг/м2.

- Для ручного нанесения используйте максимально 22% чистой воды -  избегайте продолжительного смешивания свыше 3-4 минут, не добавлять посторонние материалы

- при толщине 2 см влагозащитная штукатурка DEUMISAN имеет следующие характеристики:

| Скорость выведения паров ( слой 20 мм ) | 138 г/м2*24часа |
| --- | --- |
| Проницаемость | 1,32*10-6 кг м / 2*Н*мм*Нg |
| Удельная поверхность | 2,15м2 / г |
| Плотность раствора | 1,75 кг |
| Плотность сухого состава | 1,35 кг |
| Пористость | 39,52% |
| м фактор сопротивления диффузии водяных паров | 10 |
| Сопротивление давлению | 43 кг / см2 |
| Сопротивление изгибу | 20 кг / см2 |

В.         Реставрация стен, подвергающихся воздействию слабой капиллярной влажности, солей, сложных атмосферных условий, используя водный репеллент - влагоизоляционную штукатурку IDROPLAN.

##### Рис 9

Подготовка каменной кладки

- старая штукатурка удаляется с влажной каменной кладки приблизительно в 1 метре над сырым пятном

- удалите все крошащиеся частички, масло, пыль и грязь щеткой и очистив большим напором воды

- заделать и выравнять поверхность кирпичами и раствором с низким содержанием цемента

- там где присутствуют солевые “отложения” необходимо обработать анти-солевым раствором DEUMISAL , после полной зачистки поверхности

- через 24 часа после анти - солевой обработки, наносится обмазка и раствором на основе цемента полужидкой консистенции в рекомендуемых пропорциях: песок 70%; цемент 30%, смешанные с водой и COLLASEAL ( в пропорции 3:1 ), что улучшает связывание

- через 24 часа после нанесения слоя обмазки необходимо заштукатурить IDROPLAN до достижения рекомендуемой толщины 2 см.

IDROPLAN готов к применению, необходимо только перемешать его с 20 % чистой воды , 5литров воды на 25 кг. Время смешивания раствора не должно превышать 3-4 минуты. (ПОСТОРОННИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДОБАВЛЯТЬСЯ).

IDROPLAN соответствует требования DIN 4108.

| Плотность раствора | 1.65 кг/литр |
| --- | --- |
| Плотность сухого состава | 1.3 кг/литр |
| Пористость | 36.50 % |
| W- коэффициент водной абсорбции | 0.36 |
| м фактор сопротивления диффузии водяных паров | 10 |
| Сопротивление давлению | 51 кг/см2 |
| Сопротивление изгибу | 29 кг/см2 |

Г.      РЕСТАВРАЦИЯ  ФУНДАМЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ИЗ ПОЧВЫ И КАПИЛЯРНОЙ СЫРОСТИ.

Рис 10

Подготовка каменной кладки

- удалить поврежденную штукатурку и зачистить поверхность, удалив крошащиеся частички, масло, пыль и грязь щеткой с водой под напором.

- Любая оставшаяся старая арматура срезается и штукатуриться. Изоляция гравийных гнезд и ремонт поверхности проводится раствором ряда RESISTO, оказывающим сопротивление образованию трещин ( см. технические описания ).

- Основания стен и углы формируются закругленными угловыми рейками раствором, который устойчив к образованию трещин RESISTO TIXO. Инфильтрация и ограничение распостранения подтеков уже должны быть заизолированы и заблокированы быстрозастывающим цементом BETONRAPID.

# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Тщательно очистить поверхность. При обработке необходимо избегать излишков воды на поверхности

Нанести OSMOSEAL (цементный раствор жидкой консистенции) щеткой. Необходимо следить, чтобы слой был однородным без пропусков.

Нанести второй слой, также как и первый слой, поверх первого слоя, “по сырому”. Следить, чтобы покрытие было однородным. Минимальный расход состава 3 кг/м2.

Пропорция смешивания: 5 литров воды на 25 кг сухой смеси OSMOSEAL. Для улучшения прилипания к гладкой и крошащейся поверхности, надо смешать OSMOSEAL с водой и латексной добавкой COLLASEAL в пропорции: 25 кг OSMOSEAL + 2л COLLASEAL или с LATIFLEX ( гибкой акриловой смолой ) + 3 л. воды.

Не наносить OSMOSEAL непосредственно на гипс, известь, крошащийся камень. Для достижения гидроизоляции на крошащейся с отваливающимися фрагментами каменной кладке, в дополнение к обычной зачистке поверхность оштукатуривается по стальной сетке. Сетка надежно крепится к поверхности стены.

Отлитый бетон,  крошащиеся, со следами масла  необходимо предварительно зачистить для  обеспечения лучшего связывания.

После затвердевания OSMOSEAL, на полученную поверхность наносится “открытая” штукатурка, состоящая из: песок 70% + цемент 30% +гидроизолирующая добавка IDROBETON-1,5% от веса цемента - перемешанная с водой и COLLASEAL в пропорции 3:1 для закрепления слоя штукатурки ( прижимной слой ). Такой способ обработки будет завершен, если нанести штукатурку POROGEN, которая ограничит образование конденсата.

Принципы работы, достоинства и рекомендуемые  варианты применения макропористых штукатурок.

POROGEN SISTEM, DEUMISAN, IDROPLAN - материалы рекомендуемые INDEX

Это макропоритые штукатурки, которые предотвращают вредные последствия  капиллярных процессов. Механизм вывода влаги действует  благодаря  увеличению удельной поверхности испарения, это получается при добавлении порообразующих добавок   при приготовлении состава. Поверхность таких штукатурок испаряет воды в 20 раз больше, чем  поверхность испарения  обычной штукатурки. Это преимущество позволяет  макропористой штукатурке испарять пары воды, путем действия капилляров и пор значительно быстрее и гарантирует  дренаж стены даже в наиболее трудных случаях. Процесс испарения проходит до полного вывода влаги.

Штукатурная система POROGEN улучшает термоизоляцию  стены, увеличивает срок службы фасада, проста в применении, противостоит разрушающему действию солей, быстро выводит влагу за счет большой удельной  поверхности испарения, повышает стойкость фасада к циклам мороз/оттепель , имеет отличный коэффициэнт паропроницаемости, низкий коэффициент термопроводности, уменьшает затраты по ремонту поверхности стены

POROGEN SISTEM, DEUMISAN, IDROPLAN – рекомендуются для:

- внешнее оштукатуривание старых зданий, подвергающихся воздействию капиллярной влажности и “цветению”

- внутренняя штукатурка для понижения образования конденсата и возникновения плесени

- внутреннее оштукатуривание для устранения сырости, вызванной действием капиллярной влажности и “цветения”

- влагоизоляционные штукатурки создают химический и механический барьер, позволяя парообразованию понижать влажность стены

- защита фасадов от воздействия дождя

Штукатурки INDEX прошли испытания во время восстановительных работ, обеспечивают максимальную химико-физическую защиту.

Финишная декоративная отделка

Особое внимание необходимо уделить выбору краски, которая должна обеспечить максимальное пароотделение. Для внутренних работ стены можно обработать затиркой, содержащей известь - RASOCAL (см. техническое описание)

При выборе материалов по окраске внешних стен необходимо выбирать краски, которые содержат силикон. Эти краски оказывают сопротивление атмосферным осадкам и дают поверхности возможность “дышать”. Специально разработаны для отделки отреставрированных фасадов декоративные штукатурки разной зернистости   содержащие  природные  материалы, например DECORFINE цветовая гамма 52 цвета (см. техн. Описание).

Влагоизоляционные штукатурки INDEX - естественная   система, которая не имеет противопоказаний и  может использоваться совместно  с другими системами. Общая стоимость реставрации , затрагивающая либо использование обычной штукатурки или специальную влагоизоляционную штукатурку - незначительна.

МАТЕРИАЛЫ

POROGEN SISTEM PRONTO - состоит их двух компонентов:

1. Быстровысыхающий праймер POROGEN FONDO PRONTO

Готовый к применению порошок, содержащий влагоизолирующее связывающие компоненты, инертный материал с отборным гранулированием  и различными добавками. Этот праймер улучшает связывание макропористой штукатурки и наноситься в два слоя с использованием сетки. Материал образует противосолевой барьер. Праймер POROGEN может быть изготовлен на стройплощадке путем смешивания POROVENT FONDO ( жидкая добавка ) с фасадной штукатуркой.

2. Быстровысыхающая штукатурка POROGEN INTONACO PRONTO

Порошок готовый к употреблению , содержащий природную влагоизоляционную известь, макропористый легкий природный инертный материал, который позволяет осуществлять быстрое испарение влаги, содержит водяные репеленты и различные пористые добавки. Быстровысыхающая штукатурка POROGEN сразу после нанесения , позволяет сырой каменной кладке войти в термогидротермическое равновесие с окружающей атмосферой . Это происходит как из-за высокой степени пористости, так и из-за отличной макропористости. Макропористость позволяет штукатурке противостоять неэстетичному “цветению” и напряжениям,  вызванным  увеличением объема кристаллизирующихся солей. Штукатурка POROGEN INTONACO PRONTO может быть изготовлена на стройплощадке путем добавки в фасадную штукатурку порошка POROVENT.

DEUMISAN PRONTO ( готовый состав ).

Быстровысыхающий DEUMISAN - пудрообразная смесь, армированная волокнами, содержащая природную влагоизоляционную известь, инертный материал с отборным гранулированием и добавками, улучшающими нанесение; это водный репеллент и содержит пористый материал.

DEUMISAN PRONTO - перемешивается в водой и обеспечивает оштукатуривание, которое особенно подходит для разрушенной влажностью кирпичной кладки. Штукатурка , благодаря своей высокой степени пористости, хорошо выпаривает воду. Процесс влагоизоляции стены, влияющий на увеличение сырости решается путем увеличения скорости выпаривания, которая у  DEUMISAN выше, чем скорость образования сырости.

DEUMISAN - имеет хорошее проникновение водяного пара из стен в атмосферу и хорошую адгезию.

DEUMISAN PRONTO – может быть изготовлен на стройплощадке путем смешивания вяжущего DEUMISAN LEGANTE с 4 частями сухого очищенного песка.

IDROPLAN - пудрообразная готовая штукатурка. Содержит влагоизоляционную известь, цемент, известковосодержащий инертный материал с отборным гранулированием и добавки, которые обеспечивают  простоту нанесения, влагонепроницаемость и высокую адгезию к  традиционным поверхностям. IDROPLAN - препятствует попаданию воды в каменную кладку и позволяет устранить сырость, вызванную водяными парами. Процесс высыхания сырой стены решается из-за хорошей скорости выпаривания у IDROPLAN , которая выше, чем скорость образования сырости.